139. Giấy dán tường

GIẤY DÁN TƯỜNG là loại giấy được làm chủ yếu từ bột giấy cơ học có độ bền cao, được tráng phủ, in ấn hoặc dập nổi hoa văn. Giấy thường được dùng làm lớp phủ trang trí lên tường.

Giấy dán tường với nhiều hoa văn đẹp được sử dụng trong văn phòng, nhà hàng, khách sạn, các tòa nhà Chính phủ, các viện Bảo tàng, Bưu điện, các căn hộ và các công trình khác. Giấy dán tường được bán theo dạng cuộn và sử dụng keo dán để dán vào tường. 


Để sản suất giấy dán tường, trước hết cần phải sản xuất giấy đế. Nguyên liệu xơ sợi để sản xuất giấy đế chủ yếu là bột giấy cơ học và khoảng từ 15% đến 30% khối lượng bột giấy xơ sợi dài để tạo cho giấy có độ bền cơ lý phù hợp đảm bảo cho quá trình tráng phủ và các quá trình gia công khác. Giấy thường được sản xuất trên máy xeo lưới dài với quy trình và các hoá chất phụ gia thích hợp nhằm tạo cho giấy đế có tính chống thấm, độ bền kéo ở trạng thái ướt cao. Giấy đế thường được sản xuất với các loại định lượng khác nhau, từ 65 g/m2 đến 165 g/m2.


Để hoàn thiện thành giấy dán tường, giấy đế tiếp tục được chuyển qua công đoạn tráng phủ (thường là tráng phủ offline). Quá trình tráng phủ giấy dán tường khác so với quá trình tráng phủ các loại giấy khác, thường được chia ra làm hai giai đoạn: giai đoạn thứ nhất giấy đế được tráng phủ bề mặt bằng hỗn hợp của pigment vô cơ và các chất kết dính như casein, keo động vật, tinh bột, keo tổng hợp, v.v.; giai đoạn thứ hai là đưa các thiết kế màu hoặc in các hoa văn lên trên bề mặt của lớp tráng phủ bằng các kỹ thuật in thông dụng (in nổi, in ống đồng, công nghệ in lụa, in quay và in kỹ thuật số, v.v.). Các hoa văn trên giấy dán tường thường được thiết kế "lặp lại" để các mảnh được cắt từ cùng một cuộn giấy khi dán cạnh nhau có hoa văn liên tục (mặt trước). 

Công đoạn cuối cùng là tạo cho giấy có khả năng chịu nước bởi tác nhân hoá rắn. Sau khi được xử lý bằng dung dịch hoá rắn, giấy được sấy khô bằng khí nóng. Hiện nay để tạo cho giấy dán tường cho tính chịu nước người ta có thể tráng phủ một lớp plastic trong lên bề mặt giấy. 

Hiện nay, Việt Nam chưa có đơn vị nào sản xuất giấy dán tường, các sản phẩm đang được bán trên thị trường chủ yếu được nhập khẩu từ Hàn Quốc, Đức, Italy, v.v.

LƯƠNG THỊ HỒNG

1. John R. Lavigne, Pulp & Paper Dictionary, San Francisco, Calif., USA: Miller Freeman Publications, 1986.
2. James P. Casey, Pulp and Paper Chemistry and Chemical Technology, Volume III: Paper Testing and Converting.
