143. Giấy lọc dầu

GIẤY LỌC DẦU là loại giấy có độ bền cơ lý và độ xốp cao, chịu nhiệt tốt, bề mặt và bên trong giấy có nhiều lỗ nhỏ với các kích thước khác nhau có khả năng tách lọc các cặn bẩn, tạp chất có trong dầu nhờn.


Giấy lọc dầu có nhiều loại khác nhau, được sử dụng để sản xuất các loại bầu lọc dầu nhờn sử dụng trong các loại động cơ của ôtô, máy kéo, máy nổ, máy phát điện, v.v. Giấy lọc dầu loại bỏ các căn bẩn, tạp chất có trong dầu nhờn và tạp chất sinh ra trong quá trình hoạt động của động cơ, giúp cho động cơ hoạt động êm ái, giảm mài mòn, nâng cao tuổi thọ của động cơ. Ngoài ra giấy lọc dầu còn có thể giảm được độ axit của dầu nên hạn chế được sự ăn mòn kim loại do môi trường axit của dầu gây nên.  

Tương tự như giấy lọc khí, giấy lọc dầu cũng là loại giấy có tính năng đặc biệt, nhúng chìm trong dầu nhờn, chịu điều kiện khắc nghiệt nên công nghệ sản xuất và thiết bị có những đặc thù riêng. Về nguyên liệu sản xuất, xơ sợi chủ yếu là bột giấy xơ sợi dài đã được biến tính, sợi thuỷ tinh, xơ sợi tổng hợp và một số hoá chất phụ gia chuyên dụng nhằm tăng độ bền trong dầu nhờn, tăng khả năng chịu nhiệt và độ xốp. Quá trình sản xuất giấy lọc dầu cũng tương tự như giấy lọc khí nhưng với tỷ lệ các loại nguyên liệu khác nhau, được tiến hành trên máy xeo lưới nghiêng, tuy nhiên trong công đoạn tráng bề mặt sẽ bổ sung thêm một số loại keo chuyên dụng nhằm nâng cao độ bền cơ lý, điều chỉnh độ xốp và khả năng chịu nhiệt của tờ giấy.

Giấy lọc dầu có rất nhiều loại, tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng mà có các tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau và tuỳ thuộc vào tiêu chuẩn của mỗi quốc gia, ví dụ theo tiêu chuẩn GOST 20806-84 (Oil filter paper - Specifications), giấy dùng trong các bầu lọc dầu nhờn của động cơ ô tô loại ký hiệu BFM-P: định lượng  200(20g/m2; độ dày 0,75( 0,10mm; độ bền kéo theo chiều dọc, không nhỏ hơn 34N; độ cản dòng khí 45Pa; độ lọc tuyệt đối, không lớn hơn 25(m; khối lượng chất bay hơi 6 ( 2%; khối lượng nhựa 16 ( 3%, v.v.

Hiện tại ở Việt Nam, các loại giấy lọc dầu đều phải nhập khẩu, chưa có nhà máy nào nghiên cứu, đầu tư sản xuất mặt hàng này.

Cao Văn Sơn
1. TCVN 12310-4:2018 (ISO 4046-4:2016), Phần 4: Các loại giấy và các tông và các sản phẩm được gia công.

2. John R.Lavigne, Pulp and Paper Dictionary, Miller Freeman Books, San Francisco California, 1997.

3. Papermaking Science and Technology, Book 18: Paper and Board Grades, Tr. 111-113, Finland 2000.
4. GOST 20806-84, Oil filtering paper – Specifications.
