145. Giấy bao gói tráng phủ polyme

Giấy BAO GÓI tráng phủ polyme là giấy được phủ bề mặt bằng một lớp vật liệu polyme. Giấy có một số đặc tính như: kháng ẩm, chống thấu khí, kháng vi sinh vật.

Giấy tráng phủ polyme gồm hai lớp: lớp giấy đế hay giấy nền được sản xuất từ xơ sợi xenluloza và lớp phủ polyme, là polyetylen (PE), polypropylen (PP), polylactic axit (PLA), polybutylene succinate (PBS).

Kỹ thuật sản xuất và tính chất của giấy đế cũng tương tự như các loại giấy bao bì thông thường. Giấy đế có thể được sản xuất từ nguyên liệu bột giấy là bột hóa hoặc bột cơ, gỗ cứng, gỗ mềm, tre hay giấy tái chế. Giấy có thể được cấu tạo từ một đến ba lớp, tùy thuộc vào định lượng, thường trong khoảng 90 đến 300 g/m2. Công đoạn tráng phủ polyme được thực hiện sau khi sản xuất giấy đế, tức tráng phủ polyme được thực hiện trên dây chuyền sản xuất riêng biệt, thường là trên dây chuyền của các nhà máy sản xuất bao bì. Công đoạn này được thực hiện khá đơn giản, bao gồm các bước hóa dẻo nhiệt polyme và phủ màng polyme trên bề mặt giấy, ép và làm đều giấy. Lớp phủ polyme thường có định lượng từ 5 đến 25 g/m2 (chiếm từ 3 đến 10% khối lượng giấy). Bề mặt lớp tráng phủ có dạng nhẵn bóng và dạng ráp (có vân thớ). 

Giấy tráng phủ polyme được sử dụng rộng rãi làm bao bì thực phẩm, dược phẩm, hóa chất và bao gói kỹ thuật. Phổ biến nhất là giấy tráng phủ polyetylen và polypropylen. Những loại giấy này chịu được nhiều loại hóa chất, chống thấm cao, hầu như không thấm nước, và chịu lạnh tốt, được sử dụng làm bao bì đựng sản phẩm dạng lỏng, gel, bột, sản phẩm đông lạnh, phân bón, hóa chất, các sản phẩm háo nước, vật liệu xây dựng, v.v. Nhờ tính nhiệt dẻo và kết dính đồng thời, không dẫn điện, chịu nhiệt tới 120oC mà các lớp phủ polyme PE/PP được sử dụng rộng rãi cho tráng phủ giấy làm bao bì thực phẩm. Các sản phẩm thường gặp sử dụng bao bì là giấy tráng phủ PE/PP như bánh kẹo, đường, muối, gia vị, thuốc, bông băng, bột mì, thức ăn gia súc gia cầm, giấy ăn, hoa, rau quả, v.v.

Giấy tráng phủ polyme phân hủy sinh học như PLA và PBS là loại giấy tráng phủ polyme thế hệ mới, có tiềm năng thay thế các loại giấy tráng phủ PE/PP truyền thống, đặc biệt là lĩnh vực dùng làm đồ đựng thực phẩm sử dụng một lần, bao gồm cả thực phẩm ướt và thực phẩm khô, như các loại hộp, cốc, đĩa giấy, v.v., vốn gây ô nhiễm môi trường do giấy tráng phủ PE/PP khó thu hồi và tái chế, đồng thời lớp phủ PE/PP là những polyme không phân hủy sinh học. So với PE/PP, lớp phủ từ polyme phân hủy sinh học có những hạn chế nhất định, như chất lượng bề mặt của lớp phủ không được đồng đều và mỏng so với sử dụng PE/PP, độ nhiệt dẻo và mức kết dính thấp. Ưu điểm của giấy tráng phủ PLA/PBS là vệ sinh an toàn và thân thiện môi trường. 

Bên cạnh những loại giấy tráng phủ polyme phổ biến nêu trên, còn có các loại giấy tráng phủ polyme hỗn hợp khác, như giấy in ảnh, giấy tráng phủ latex, giấy tráng phủ hỗn hợp polyme và picmen. Một số loại giấy tráng phủ polyme có định khá thấp, chỉ khoảng từ 45g/m2 đến 50g/m2, được dùng cho bao gói đồ dệt may, bánh kẹo, rau quả tươi, mỹ phẩm, dược phẩm, v.v.  

Tại Việt Nam, giấy tráng phủ polyme được sản xuất và sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực nêu trên. Giấy tráng phủ polyme dùng cho thực phẩm cũng đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn. 







Lê Quang Diễn
1. Naja Lenmann, Special issue Specialty paper, Paper Technology Jounal, 2008.

2. Herbert Holik, Handbook of Paper and Board, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2016.

